Инструкция по работе с фотополимерной смолой Nexis Model бесцветная/серая

Перед использованием смолы ОБЯЗАТЕЛЬНО и полностью прочитайте инструкцию от этого будет зависит Ваш результат печати и последующая эксплуатация смолы и принтера!

Представленные настройки — это отправная точка!

Каждая банка смолы и 3D принтер в помещении со своим климатом — это уникальная система.

Ваша задача — подстроить параметры под ваш 3D принтер!

1. Меры безопасности

⚠ Работа с фотополимерной смолой требует строгого соблюдения техники безопасности.

- Используйте нитриловые перчатки.

- Надевайте защитные очки.

- Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте вытяжку.

- Храните смолу в оригинальной таре; держите вдали от детей, солнечного света и источников тепла.

2. Особенности смолы

- Низкая вязкость — заливайте аккуратно, избегая проливов.

- Не требует подогрева.

- Влияние типа источника УФ-света: Настройки экспозиции зависят от оптической системы вашего принтера.

- Пятно контакта поддержек устанавливается не менее 1.1 мм, в зависимости от модели можно устанавливать меньше. Минимальное пятно контакта должно быть не менее 0,5 мм.

3. Подготовка к печати

3.1 Встряхните бутылку 1–2 минуты перед использованием.

  - Подготовка модели в слайсере:

Правильно ориентируйте модель; добавьте поддерживающие структуры; избегайте замкнутых полостей.

  - Настройте слайсер в соответствии с параметрами печати, приведёнными ниже:

Таблица 1. Параметры печати с высотой слоя 0,05 мм.

После печати тестовых моделей и постобработки произведите осмотр. В зависимости от результата напечатанного изделия измените параметры печати в большую или меньшую сторону.

| Параметр | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Экспозиция первых 2 слоёв | 10-15 сек | Для хорошего прилипания к платформе можно увеличивать кратно 1 секунде |
| Экспозиция последующих слоёв | 3-4 сек | Можно корректировать под изделие |
| Задержка после поднятия (первые 2 слоя) | 0-0.5 сек | Изменять в большую сторону при образовании кратеров или пузырей на модели |
| Задержка после поднятия (последующие) | 0-0.5 сек | Изменять в большую сторону при образовании кратеров или пузырей на модели |
| Подъёмы первых слоёв | 2,5 мм | Увеличивать, если деталь остаётся на FEP-плёнке или если детали на столе имеет эффект линзы |
| Подъёмы последующих слоёв | 1 мм | Увеличивать если деталь остаётся на FEP-плёнке или если детали на столе имеет эффект линзы |
| Скорость подъёма | 350 мм/мин | На всех слоях печати |
| Скорость ретракта | 100 мм/мин | На всех слоях печати |
| Температура окружающего воздуха | 23–25 °C | Для стабильной печати изделий |
| Температура печати | 20–45 °C | Для получения заявленных характеристик |

4. Процесс печати

- Очистите резервуар от пыли и остатков.

- Медленно налейте смолу в ванну до метки «Max». Не допускайте переполнения.

- Из-за высокой текучести используйте воронку для заливки, чтобы избежать проливов.

- Дождитесь печати первых 3–5 слоёв, поставьте на паузу и проверьте отсутствие дефектов (утечки, смещения, налипания, эффекта линзы).

5. Завершение печати

- Аккуратно отделите модель от платформы пластиковым шпателем.

- Протрите платформу салфеткой, смоченной в изопропиловом спирте.

- Если дальнейшая печать не планируется — слейте смолу обратно в тару через фильтр.

6. Постобработка модели

- Промывка: Погрузите модель в изопропиловый спирт на 10 минут. Для удаления остатков смолы тщательно обработайте модель механическим способом в перчатках или с помощью мягкой щётки без сильных нажатий на изделие.

- Сушка: После промывки тщательно протрите модель насухо чистой салфеткой или сжатым воздухом. Важно: модель должна быть полностью сухой перед следующим этапом!

- Обработка поддержек: Используйте метод термического воздействия, который делает поддержки более мягкими и податливыми.

Горячая вода: Погрузите модель на 10–30 секунд в емкость с горячей водой (температурой 50–70°C). Этого достаточно, чтобы поддержки размягчились, и их стало легко отделить.

Тепловой фен: Нагревайте область с поддержками потоком горячего воздуха на расстоянии 10–15 см в течение 10–20 секунд. Постоянно перемещайте фен, чтобы избежать локального перегрева.

Удаление: Аккуратно подденьте и отделите поддержки с помощью пинцета, кусачек или маникюрных ножниц. После нагрева они должны сходить легко, с минимальным усилием.

Важно: Удаляйте поддержки до финального УФ-отверждения. Отвержденная модель становится более хрупкой, и снять поддержки, не повредив ее, будет сложнее.

- Финальное отверждение (УФ-засветка): Поместите сухую модель в прозрачную ёмкость с холодной чистой водой (альтернатива — изопропиловый спирт, глицерин). Это предотвращает нагрев и деформацию. Проведите УФ-засветку в течение 15–30 секунд при мощности УФ-лампы 30–40 Вт. Время зависит от размера и геометрии модели.

7. Техническое обслуживание

- Меняйте FEP-плёнку при появлении помутнений или царапин.

- Для детальной информации обращайтесь к руководству по эксплуатации Вашего принтера.

8. Устранение частых проблем

Таблица 2. Устранение частых проблем.

| Проблема | Визуальные признаки / Симптомы | Вероятные причины | Решения и рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель не прилипает к платформе | - На платформе только первые несколько слоев «модели». | 1. Недостаточная экспозиция первых слоев. | 1. Увеличивайте экспозицию первых слоев с шагом 0,5 сек. |
|  | - Основная часть модели остается на FEP-пленке. | 2. Слишком высокая скорость отрыва. | 2. Увеличьте время "Задержки после поднятия" для первых слоев до 0,5–1 сек. |
|  |  | 3. Низкая температура в помещении. | 3. Обеспечьте температуру в камере принтера 25–30 °C. |
|  |  | 4. Неровная или загрязненная платформа. | 4. Калибруйте платформу и очистите ее от остатков смолы и жира (изопропиловым спиртом). |
|  |  | 5. Сильное прилипание к FEP (износ пленки, недостаточный подъем). | 5. Увеличьте высоту подъема (Z-Lift) до 4 мм. Проверьте и замените FEP-пленку, если она мутная или поцарапанная. |
| Обрыв поддержек | - Модель отсутствует на платформе или ее части "потерялись", но остались на FEP. | 1. Слишком тонкие/хрупкие поддержки. | 1. Увеличьте толщину и количество поддержек в контактных точках. Используйте "тяжелые" (Heavy) поддержки для критичных мест. |
|  | - Отпечатались только "пеньки" от поддержек. | 2. Неправильная ориентация модели: большие плоские поверхности создают огромную силу отрыва. | 2. Изменение ориентации модели на 30–45 градусов. Это уменьшает площадь сечения каждого слоя и силу отрыва. |
|  |  | 3. Недостаточная экспозиция рабочих слоев. | 3. Увеличьте экспозицию рабочих слоев на 0,3–0,5 сек. |
|  |  | 4. Загрязнение/помутнение FEP-пленки. | 4. Замените FEP-пленку. |
| Расслоение модели | - Модель легко разламывается по слоям. | 1. Недостаточная экспозиция рабочих слоев. | 1. Увеличьте экспозицию рабочих слоев на 0,2–0,4 сек. |
|  | - Видны горизонтальные трещины. | 2. Резкие перепады температуры во время печати (сквозняк). | 2. Исключите сквозняки и стабилизируйте температуру. |
| Деформации и коробление | - Углы модели загибаются вверх (эффект "слоновьей стопы"). | 1. Недостаточная экспозиция первых слоев приводит к "недогреву" и внутренним напряжениям. | 1. Слегка увеличьте экспозицию первых слоев (на 0,5 сек) и убедитесь, что она не чрезмерна. |
|  | - Модель искривлена. | 2. Недостаточное количество поддержек в проблемных зонах. | 2. Добавьте поддержки к краям и углам модели, чтобы противодействовать силе усадки. |
|  |  | 3. Слишком быстрое охлаждение после печати или постобработки. | 3. После печати и промывки дайте модели медленно остыть до комнатной температуры перед постотверждением. |
| Пузыри и кратеры на поверхности модели | - На верхних поверхностях видны мелкие пузырьки или вмятины. | 1. Пузырьки воздуха в смоле после заливки или интенсивного перемешивания. | 1. После заливки дайте смоле отстояться 1–2 мин. перед началом печати, чтобы пузырьки вышли. |
|  |  | 2. Слишком высокая скорость опускания платформы, которая "запечатывает" пузырьки воздуха под моделью. | 2. Увеличьте параметр "Задержка перед экспозицией" (Light Off Delay) с шагом 0,5 сек. |
|  |  |  | 3. Уменьшите скорость ретракта (опускания). |
| Эффект Присоски | - В модели присутствуют закрытые полости, которые создают вакуум при подъеме платформы. | 1. Наличие герметичных объемов в геометрии модели. | 1. Добавьте дренажные отверстия (Vent Holes) в нижней и верхней частях герметичной полости. Это уравняет давление. |
|  | - Слышен громкий хлопок при отрыве. |  | 2. Ориентируйте модель так, чтобы полость не была замкнутой на протяжении печати. |
|  | - Модель обрывается. |  |  |
| Модель липкая после пост-обработки | - Поверхность модели остается липкой, несмотря на мойку и УФ-отверждение. | 1. Недостаточная промывка. Неотвержденная смола остается на поверхности. | 1. Тщательно промойте модель в двух ваннах с чистой водой. Первая — вода с мылом, вторая — чистая вода. |
|  |  | 2. Отверждение в воздухе приводит к образованию ингибированного кислородом "липкого" слоя. | 2. Всегда проводите финальное отверждение модели только при её нахождении в воде (или глицерине). Это предотвращает контакт с кислородом и устраняет липкий слой. |

Эта таблица покрывает 95 % всех проблем, с которыми может столкнуться пользователь. Ключ к успешному решению — системный подход! Не меняйте сразу все параметры! Вносите корректировки по одной, делайте тестовую печать и анализируйте результат. Это позволит Вам точно понять, какой параметр на что влияет.

9. Утилизация отходов

- Вода с остатками смолы: собирайте в отдельную ёмкость и утилизируйте как опасные отходы. Не сливайте в канализацию!

- Использованные перчатки и салфетки: утилизируйте в закрытом контейнере.

- Остатки смолы: отвердите на свету, затем утилизируйте как обычный мусор.

10. Контакты технической поддержки

Телефон: +7 (939) 776-90-07

E-mail: support@nex-tech.ru